Требования к используемым материалам

| №п/п | Наименование товара и товарный знак, используемого при выполнении работ, и локальному сметному расчету | Требуемые показатели товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | Щебень из гравия свыше 40 до 70 мм М 800 (или эквивалент) | Полные остатки на ситах, % 1,25 D до 0,5 D наиб до 10 0,5( D наиб. + D наим.) от 30 до 60 по согласованию до 80 D наим. от 90 до 100 Марка по прочности (дробимости) – 800; Марка по морозостойкости – F150; F200; Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы % по массе до 50 % Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе до 1 Содержание глины в комках, % по массе – до 0,25; Содержание зерен слабых пород, % по массе – до 10; |
| 2 | Щебень из гравия свыше 20 до 40 мм М 800 (или эквивалент) | Полные остатки на ситах, % 1,25 D до 0,5 D наиб до 10 0,5 ( D наиб. + D наим.) от 30 до 60 по согласованию до 80 D наим от 90 до 100 Марка по прочности (дробимости) – 800; Марка по морозостойкости – F150; F200; Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы % по массе до 50 % Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе до 1 Содержание глины в комках, % по массе – до 0,25; Содержание зерен слабых пород, % по массе – до 10; |
| 3 | Труба железобетонная безнапорная | Диаметр трубы – 600 мм; Объем изделия – 0,76 м3; Масса изделия – 1,9 т; Полезная длина – 5000 мм; Морозостойкость – F200; Марка бетона по прочности – 400; Водонепроницаемость бетона – W4; Средняя плотность бетона – 2400 кг/м3 |

Начальник управления благоустройства

Администрации города Иванова                                                                           А.В. Смирнов