ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛОВ

текущий ремонт помещений Буфетная-3помещения;туалет 2-помещения; умывальная-2 помещения

МБДОУ «Детский сад № 19» по адресу:

г. Иваново, ул. Мебельщиков, д. 6.

| № п/п | Наименование материалов | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Грунтовка глубокого проникновения | Внешний вид пленки: после высыхания образуется однородная ровная пленка без расслаивания, посторонних включений, кратеров. Массовая доля нелетучих веществ, % 54-60 Условная вязкость по ВЗ-4 при температуре (20+0,5) С°, с, не менее 45 Время высыхания при температуре 20 + 2 0С, ч, не более 24 Температура эксплуатации От - 300 С° до + 60 С° Расход при толщине сухой пленки 25-30 мкм 120 гр на 1 м2 |
| 2 | Водоэмульсионная краска | Марка ВД-ВА-224 или ВД-АК-111 pH краски от 6,8 до 9,0 Укрывистость высушенной пленки, г/м2, не более 120 Стойкость пленки к статическому воздействию воды, при температуре (0 +/- 2) °C, ч, не менее 12 Морозостойкость краски, циклы, не менее 5 Степень перетира, мкм, не более 60 Время высыхания до степени 3 при температуре 20 +/- 2) °C, ч, не более 1 |
| 3 | Труба армированная | Тип присоединения: —сварка Температура, t С: — 20 до 110 ° Эксплуатация при t теплоносителя 70 С не менее: — 53 лет Эксплуатация при t теплоносителя 20 С не менее: — 62,8 лет РУ: — от 10 до 25 Длина изделия : — по 4м |

| 4 | Масляная краска | Марка МА-15, МА-22, МА-25 (краски цветные) Массовая доля пленкообразующего вещества, %, не менее 20 Массовая доля летучего вещества, %, не менее 12 Условная вязкость краски по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) при температуре (20±0,5) С, с от 65 до 140 Степень перетира, мкм, не более 90 Время высыхания до степени 3 при температуре 20 +/- 2) °C, ч, не более 24 |
| --- | --- | --- |
| 5 | - Цементно-песчаный раствор | Цементно-песчаный раствор с объёмной массой 1500 кг/м3 и более, требования: прочность сцепления с основанием и малая усадка, предотвращающая возникновение трещин в отделке. Марка по подвижности Пк 3 или Пк 4: норма подвижности по погружению конуса - от 8 до 14 см, водоудерживающая способность растворных смесей - не менее 90%; расслаиваемость свежеприготовленных смесей - не выше 10%, содержание золы-уноса не более 20% массы цемента; температура применения раствора от 10 до 20 °С; прочность растворов на сжатие от М 150 до М 200; марка по морозостойкости от F50 до F200, средняя плотность от 1500 и более кг/м3; расход цемента на 1 м3 песка не менее 100 кг, Жизнеспособность цементного раствора - 2 - 3 часа с момента затворения |
| 6 | Плитка | Лицевая поверхность плиток должна быть гладкой или рельефной, неглазурованной или глазурованной, одноцветной или многоцветной, декорированной различными методами. Глазурь должна быть матовой или блестящей, прозрачной или заглушенной. Водопоглощение, %, не более 4,5 Предел прочности при изгибе, МПа, не менее, для плиток толщиной: до 9,0 мм включ. 28,0 св. 9,0 мм 25,0 Износостойкость (по кварцевому песку), г/см2, не более 0,18 Термическая стойкость глазури, не менее °С 125 Морозостойкость, число циклов, не менее 25 - Твердость глазури по Моосу, не менее 5 На монтажной поверхности каждой плитки должен быть товарный знак предприятия-изготовителя. Каждая упаковочная единица должна иметь маркировку. Маркировка должна быть нанесена непосредственно на упаковку или этикетку, которую наклеивают на упаковку. Маркировка также должна быть произведена с помощью ярлыков, прикрепляемых к упаковке. Маркировка должна быть отчетливой и содержать: - наименование, товарный знак и адрес предприятия-изготовителя; - условное обозначение плиток и (или) их полное наименование; - количество плиток, м2 (шт.); - дату изготовления и номер партии; - знак соответствия при поставке сертифицированной продукции (если это предусмотрено системой сертификации). |
| 7 | Трубы канализационные диам.110 мм | Трубы должны быть из непластифицированного поливинилхлорида. Трубы должны быть для внутренних систем канализации зданий. Номинальный наружный диаметр трубы, d, мм: не менее 110 Внутренний диаметр трубы, d,мм: не более 105.6 Внутренний диаметр раструба d, мм: не более 110.3 Длина раструба, l, мм: не более 66 Толщина стенки труб, мм: не менее 2.2 |

Составил:

главный специалист отдела по

подготовке технической документации 		______________________ Голованов М.А.

Проверил:

начальник отдела по

подготовке технической документации		______________________ Гусев П.Б.