Код ОКПД - 45.45.13.190

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛОВ

текущий ремонт туалета 1 этажа МБОУ СОШ № 17

по адресу:  г. Иваново, ул. Маршала Василевского, д. 6.

| № п/п | Наименование материалов | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Грунтовка # ВАК-01-У | Внешний вид: после высыхания образует ровную однородную прозрачную пленку. Адгезия, балл, не менее: 1-2 Условная вязкость при t 20°С по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с, не менее: 10 Расход грунта, г/кв.м : 100-120 Время высыхания при t 18-20 °С, час, не более: 1 |
| 2 | Водоэмульсионная краска | pH краски от 6,8 до 9,0 Укрывистость высушенной пленки, г/м2, не более 120 Стойкость пленки к статическому воздействию воды, при температуре (0 +/- 2) °C, ч, не менее 12 Морозостойкость краски, циклы, не менее 5 Степень перетира, мкм, не более 60 Время высыхания до степени 3 при температуре 20 +/- 2) °C, ч, не более 1 |
| 3 | Цементно-песчаный раствор | Цементно-песчаный раствор с объёмной массой 1500 кг/м3 и более, требования: прочность сцепления с основанием и малая усадка, предотвращающая возникновение трещин в отделке. Марка по подвижности, Пк 2 или Пк 3 или Пк 4. норма подвижности по погружению конуса - более 4 до 14 см, водоудерживающая способность растворных смесей - не менее 90%; расслаиваемость свежеприготовленных смесей - не выше 10%, содержание золы-уноса не более 20% массы цемента; температура применения раствора от 10 до 20 °С; прочность растворов на сжатие от М 150 до М 200; марка по морозостойкости от F50 до F200, средняя плотность от 1500 и более кг/м3; расход цемента на 1 м3 песка не менее 100 кг, Жизнеспособность цементного раствора - 2 - 3 часа с момента затворения. |
| 4 | Плитка керамическая (пол) | Размер плиток, мм: 300 х 300 или 400 х 400 Лицевая поверхность плиток должна быть гладкой, неглазурованной, одноцветной, нескользящая. Толщина плитки, не менее, мм 8 Водопоглощение, %, не более 4,5 Предел прочности при изгибе, МПа, не менее, для плиток толщиной: до 9,0 мм включ. 28,0 св. 9,0 мм 25,0 Износостойкость (по кварцевому песку), г/см2, не более 0,18 Термическая стойкость глазури, не менее °С 125 Морозостойкость, число циклов, не менее 25 Твердость глазури по Моосу, не менее 5 На монтажной поверхности каждой плитки должен быть товарный знак предприятия-изготовителя. Каждая упаковочная единица должна иметь маркировку. Маркировка должна быть нанесена непосредственно на упаковку или этикетку, которую наклеивают на упаковку. Маркировка также должна быть произведена с помощью ярлыков, прикрепляемых к упаковке. Маркировка должна быть отчетливой и содержать: - наименование, товарный знак и адрес предприятия-изготовителя; - условное обозначение плиток и (или) их полное наименование; - количество плиток, м2 (шт.); - дату изготовления и номер партии; - знак соответствия при поставке сертифицированной продукции (если это предусмотрено системой сертификации). |
| 5 | Клей Плиточный | Пропорция замеса: 0,23–0,3 л воды на 1 кг (5,75–7,5 л на мешок 25 кг) Жизнеспособность раствора, не менее: 4 часа после разведения Укладка плитки, не более: 20 минут после нанесения Коррекция плитки, не более: 15 минут после укладки t, °С основания (при нанесении), не менее: +5°С Расход, не более: 5 кг на 1 кв.м Время твердения, не менее: 24 часа Достижение полной прочности, не менее: 3 суток Прочность на сжатие, кг/кв.см ,не менее: 60 Морозостойкость: 35 циклов Адгезия (к пескобетону через 3-е суток), кг/кв.см,не менее: 5 Фракция, мм.,не более: 1,25 Плотность сжатия, не менее: 60 тн на кв.см Прочность сцепления, не менее: 5 тн на кв.см Температуростойкость: от -40 до +60 °С |
| 6 | # Штукатурка цементно-известковая | Цементно-известковый раствор с объёмной массой не менее 1500 кг/м3. Марка по подвижности, не менее, Пк 2. норма подвижности по погружению конуса - более 4 до 14 см, водоудерживающая способность растворных смесей должна быть - не менее 90%. Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%. прочность растворов на сжатие от М50 до М200. марка по морозостойкости от F25 до F200. Наибольшая крупность зерен заполнителя должна быть, мм, не более 2,5 |
| 7 | Плитка керамическая (стены) | Размер плиток, мм: 150 х 150 или 200 х 200 или 200 х 300 Лицевая поверхность плиток должна быть гладкой, глазурованной, одноцветной. Толщина плитки, не менее, мм 6 Водопоглощение, %, не более 4,5 Предел прочности при изгибе, МПа, не менее, для плиток толщиной: до 9,0 мм включ. 28,0 св. 9,0 мм 25,0 Износостойкость (по кварцевому песку), г/см2, не более 0,18 Термическая стойкость глазури, не менее °С 125 Морозостойкость, число циклов, не менее 25 Твердость глазури по Моосу, не менее 5 На монтажной поверхности каждой плитки должен быть товарный знак предприятия-изготовителя. Каждая упаковочная единица должна иметь маркировку. Маркировка должна быть нанесена непосредственно на упаковку или этикетку, которую наклеивают на упаковку. Маркировка также должна быть произведена с помощью ярлыков, прикрепляемых к упаковке. Маркировка должна быть отчетливой и содержать: - наименование, товарный знак и адрес предприятия-изготовителя; - условное обозначение плиток и (или) их полное наименование; - количество плиток, м2 (шт.); - дату изготовления и номер партии; - знак соответствия при поставке сертифицированной продукции (если это предусмотрено системой сертификации). |
| 8 | Масляная краска | Марка МА-15, МА-22, МА-25 (краски цветные) Массовая доля пленкообразующего вещества, %, не менее 20 Массовая доля летучего вещества, %, не менее 12 Условная вязкость краски по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) при температуре (20±0,5) С, с от 65 до 140 Степень перетира, мкм, не более 90 Время высыхания до степени 3 при температуре 20 +/- 2) °C, ч, не более 24 |
| 9 | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей | Окна ПВХ должны быть изготовлены из пятикамерного профиля толщиной 71 мм, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным обычным стеклопакетом. Номинальная толщина стеклопакетов рекомендуется от 32 до 60 мм, расстояние между стеклами - от 10 до 36 мм. Сопротивление теплопередаче, м2 х °С/Вт, не менее 0,44 Коэффициент направленного пропускания света не менее 72% Звукоизоляция не менее 27 Дб Класс главного профиля – А или В Толщина внешних стенок: Лицевая – от 2,5 до 3 мм Нелицевая – от 2,0 до 2,5 мм Класс приведенного сопротивления теплопередаче: 2 или 3 Приведенное сопротивление теплопередаче: от 0,6 до 0,8 м2 х °С/Вт Прочность при растяжении, МПа, не менее 37,0 Модуль упругости при растяжении, МПа, не менее 2100 Ударная вязкость по Шарпи, кДж/м, не менее 15 Температура размягчения по Вика, °С, не менее 75 Изменение линейных размеров после теплового воздействия,%, не более: для главных профилей 2,0 Термостойкость при 150 °С в течение 30 мин - Не должно быть вздутий, трещин, расслоений Стойкость к удару при отрицательной температуре – разрушение не более 1 образца из 10 |
| 10 | Доски подоконные ПВХ | Ширина: не менее 500 мм Высота "носика", не менее: 40 мм Толщина верхнего слоя, не менее: 20 мм Макс. монтажная длина: до 3 м Термостойкость: от -30°C до + 60°C Трудновоспламеняемая поверхность Покрытие верхнего слоя должно быть: износостойкое, светоустойчивое, устойчиво к абразивному воздействию и прожигу. |
| 11 | Заглушка универсальная к подоконнику | Ширина – не более 700 мм Материал - полистирол ударопрочный со светостабилизатором. |
| 12 | Отлив | Должен быть изготовлен методом ролформинга из полосы окрашенной оцинкованной стали. Для окрашивания должна использоваться краска на основе полиэстера. Внутренняя поверхность отливов должна быть прогрунтована белой краской. Толщина, не менее, мм 0,6 Длина, не более, м 6 Защитная пленка - на лицевой стороне. |
| 13 | Сэндвич-панели полимерные | Тип наполнителя - экструдированный пенополистирол или вспененный пенополистирол (пенопласт) Толщина панели – от 10 до 24 мм Предел прочности при изгибе, Мпа, - не менее 0,94 Прочность сцепления между слоями при равномерном отрыве, Кгс/см2, не менее 1,75 Прочность на сжатие при 10% линейной Дефориации, Мпа, не менее 0,26 Теплопроводность в сухом состоянии при (25+/-5) С. Вт / (м2*oК), не более 0,043 Водопоглощение за 24ч, % по объёму, не более 0,54 |
| 14 | ПВХ угол белый финишный F-образный | Ширина – от 40 до 60 мм Передняя полочка – не менее 15 мм Задняя полочка – от 20 до 40 мм |
| 15 | Лента ПСУЛ | Материал - Вспененная полиуритановая лента, пропитанная акриловым клеем. Температура эксплуатации: от +70 до -31 Расчетный коэффициент паропроницаемости, не менее: 0,14 мг/м х Ч x Па Водопоглащение, не более: 4% Сопротивление сжатию, не менее: 2,5кПа Сопротивление отслаиванию, не менее: 0,3кНм(кгс/см) Прочность сцепления пенных уплотнителей с поверхностями оконных проемов и коробок оконных блоков, не менее: 0,1 Мпа |
| 16 | Монтажная пена Makrofleks ( или эквивалент) | Базовое вещество: полиуретан Вторичное расширение, менее: 150% Время высыхания поверхности: 10-18 мин. Время полного затвердевания, не более: 24ч. Плотность, не менее: 23кг/м3 Температура нанесения, не ниже: -100С Температура самовозгорания затвердевшей пены, не менее: +4000С Огнестойкость затвердевшей пены: В3 Термостойкость затвердевшей пены, не ниже: -70 Теплопроводимость: 0,03Вт/мК Прочность при растяжении, не менее: 3Н/см2 Прочность при сжатии, не менее: 3Н/см2 |
| 17 | Пароизоляционная лента | Сопротивление паропроницаемости,м2чПа/мг, не менее: 2,0 Сопротивление отслаиванию монтажной полосы, кгс/см, не менее: 0,05 Сопротивление отслаиванию клеевой полосы, Кгс/см, не менее: 0,4 Теплостойкость, 0С, не менее: 70 |
| 18 | Шпатлевка (клеевая) | Влажность сухих составов не должна превышать 0,20% по массе. Крупность зерен заполнителя, не более, мм 1,0 Содержание зерен наибольшей крупности от общей массы сухого состава должно быть, не более, % 2,5 Насыпная плотность сухих составов должна быть не более 1800 кг/м3. Водоудерживающая способность растворных составов должна быть не менее 95%. Растворные составы должны быть устойчивы к стеканию с вертикальных поверхностей. Плотность растворных составов должна быть, не менее 1200 кг/м3. Класс (марка) затвердевших составов, не менее B3,5 (M50) Прочность на сжатие Rс , МПа, не менее 4,5 Прочность сцепления (адгезия), не менее, МПа 0,06 Марка по морозостойкости, не менее F50 |
| 19 | Смесь для затирки швов | Время пригодности раствора к использованию, не более: 2 ч. Температура приготовления раствора: от +5°С до +25°С Температура основания среды: от +5°С до +25°С Стойкость к температурам: -20°С до +60°С Использование основания, не менее: 24 ч. Густота в сухом состоянии, не менее: 1,4 кг/дм³ Мин. ширина шва: 4 мм Макс. ширина шва: 16 мм |

Составил:

главный специалист отдела по

подготовке технической документации 		______________________ Голованов М.А.

Проверил:

начальник отдела по

подготовке технической документации		______________________ Гусев П.Б.