ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛОВ

ремонт помещений библиотеки – филиала № 6

| № п/п | Наименование материалов | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | Состав: водная дисперсия акриловых сополимеров, пигментов и минеральных наполнителей Внешний вид: однородная густая жидкость Плотность: 1,4 – 1,7 кг/дм3 Температура применения: от +5 до +30oС Время высыхания: 3-6 часов Срок хранения: от 6 до 24 мес. |
|  | Штукатурка | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 с объёмной массой 1500 кг/м3 и более прочность растворов на сжатие от М 75 до М 200 марка по морозостойкости от F100 до F200 средняя плотность от 1500 и более кг/м3 максимально допустимый размер зерен песка для подготовительного и основного слоев штукатурки составляет не более 2,5 мм, а для отделочного слоя — не более 1,2 мм. |
|  | Водно-дисперсионная акриловая краска | Марка ВД-ВА-224 или ВД-АК-111 pH краски от 6,8 до 9,0 Укрывистость высушенной пленки (г/м2) не более 120 Стойкость пленки к статическому воздействию воды, при температуре (0 +/- 2) °C (ч) не менее 12 Морозостойкость краски, циклы, не менее 5 |
|  | Масляная краска | Состав: суспензия пигментов и наполнителей в различных олифах с введением сиккатива и добавок Время высыхания однослойного покрытия: не более 24 часа Стойкость пленки к статическому воздействию воды: не менее 30 мин при t=20±2°С Срок хранения: не более 6 месяцев со дня изготовления |
|  | Линолеум Tarkett (или эквивалент) | Класс покрытия – 33 Толщина покрытия – не менее 2,5 мм Срок гарантии – не менее 15 лет Остаточная деформация – не более 0,17 мм Изменение линейных размеров – не более 0,01% |
|  | Плинтуса поливинилхлоридные | Марка плинтусов М или ПЖ или Ж Абсолютная деформация при вдавливании, мм - не более 1,6 Изменение линейных размеров (%) не более - 2,0 Прочность при растяжении (Мпа) не менее – 10,0 |
|  | Полотно натяжного потолка с бортиком из ПВХ (гарпун) | Химический состав – ПВХ (поливинилхлорид) Плотность пленки, не более – 230 гр/кв.м Толщина - от 0,15 до 0,35 мм Способность растяжения пленки – до 220% Усилие на растяжение не менее 30 Н Максимальное номинальное давление на поверхность пленки, не более 100 кг/кв.м. |