Технические характеристики материалов, используемых при выполнении работ

| № п/п | Наименование материала используемого при выполнении работ | Требуемые показатели товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оконные блоки из ПВХ профилей | Пластиковые окна должны отвечать следующим требованиям: 1. профиль 5-ти камерный, толщина не менее 70мм 2. стекло — толщина не менее 3мм, энергосберегающее 1К 3. стеклопакет — толщ. 32-40мм, 2-х камерный 4. фурнитура - регулируемая 5. Основные показатели: Класс передачи Г1 ГОСТ 30674-99 - воздухопроницаемость оконного блока — 2,4 м3(ч.м2) Класс воздухопроницаемости - А (ГОСТ 30674-99)- изоляция воздушного шума транспортного потока — не менее 31 дБА Класс звукоизоляции — не ниже В (ГОСТ 30674-99) -сопротивление контрольной статистической нагрузки без разрушения (ГОСТ 23166-99) -прочность сварных угловых соединений — без разрушений (ГОСТ 30674-99) -безотказность оконных приборов —не менее 20000 циклов «открывание-закрывание» (ГОСТ 23166-99) 6. установка в соответствии с требованиями ГОСТ 30674-99, ГОСТ 23166-99, СниП 23-02-2003. |
| 2 | Доски подоконные из ПВХ | ПВХ белого цвета, толщина не менее 20 мм, монтаж по фактическим размерам |
| 3 | Штукатурка | Температура выполнения работ, ºС: от +10 до +30º С. Температура эксплуатации,ºС: от- 60ºС до +80º С. Адгезия с бетоном, мПв: не менее 1. Прочность на сжатие, мПа: не менее 15. Стойкость к воздействию воды: водостойкая. Цвет: серый или белый Расход кг/м² на 1 мм слоя: от 1 до 1,5 |
| 4 | Шпатлёвка | Для внутренних работ под окраску Цвет – белый; Время высыхания до степени 3 – не более 3 часов; Условная вязкость по ВЗ-1, сопло 5,4 мм – 30-70сек; Массовая доля нелетучих веществ – не менее 63%; Способность шлифоваться без воды; Теплостойкость при температуре 65-70 град.С – 8ч. |
| 5 | Известковый состав | строительная известь для побелки потолков 1 сорта (гашёная гидратная) ,цвет белый. |
| 6 | Грунтовка глубокого проникновения | Покрытие атмосферостойкое, стойкое к воздействию моющих растворов, минеральных масел, устойчиво к изменению температуры от минус 45 до плюс 60 оС. |
| 7 | Эмаль ПФ-115 | Окрашивание поверхностей из металла, дерева, бетона, кирпича, для проведения отделочных работ внутри и снаружи помещения. Блеск, %, не менее 50 Прочность пленки при ударе, см, не менее 40 Цвет - по согласованию с заказчиком. |
| 8 | Доски обшивки по каркасу | Каркас из строганого бруса Сорт 1 или 2; Сухой естественной влажности (8-12%) Размер - не меньше 50х50 мм Доски обшивки – блок-хаус Материал – лиственница ,сосна или ель. Размер- не менее 36х186 мм (длина зависит от каркаса) Тип А – без повреждений, но допустимы светлые и темные сучки |