Технические характеристики товаров, планируемых для использования при выполнении работ

| № п/п | Наименование товара, товарный знак, используемые при выполнении работ, согласно ведомости объемов работ, и локальному сметному расчету | Требуемые показатели товара |
| --- | --- | --- |
| 1. | Асфальтобетонная смесь | Размер минеральных зерен, мм до 10 Остаточная пористость, % свыше 2,5 до 5 Предел прочности при сжатии, при t 500C, МПа не менее 1,2 Предел прочности при сжатии, при t 200С МПа не менее 2,2 Предел прочности при сжатии, при t 00C МПа не более 12,0 Водостойкость, не менее (при длительном водонасыщении) 0,85 (0,75) Сдвигоустойчивость по: - коэффициенту внутреннего трения, не менее 0,80 - сцеплению при сдвиге при t 500С, МПа, не менее 0,36 Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе при температуре 00С и скорости деформирования 50 мм/мин, МПа - не менее 3 - не более 6,5 Водонасыщение % от 1,5 (1,0) до 4,5 Пористость минеральной части, % не более 22 Температура готовой смеси, в зависимости от показателей битума (глубина проникновения иглы при 250С 0,1 мм), 0С 140-155 Непрерывный зерновой состав, в процентах по массе, размер зерен, в мм мельче 0,071-10: 56-82, 70-100, 100, 42-65, 15-25, 30-50, 8-16, 20-36 Состав смеси и краткие характеристики материалов Песок, марка по прочности, не менее 800 Модуль крупности Мк свыше 2,0 до 3,0 Полный остаток на сите № 063, в процентах по массе свыше 30 до 65 Содержание зерен крупностью свыше 10 мм, в процентах по массе, не более 5 Содержание зерен крупностью свыше 5 мм, в процентах по массе, не более 15 Содержание зерен крупностью менее 0,16 мм, в процентах по массе, не более 15 Содержание глинистых частиц, определяемое методом набухания, % по массе, не более 0,5 Битум Глубина проникновения иглы, 0,1 мм: при 250С 61-130 при 00С не менее 20 Температура размягчения по КиШ, 0С не ниже 43 Растяжимость, см, не менее при 250С 55 при 00С 3,5 Температура хрупкости, 0С не выше -15 Температура вспышки, 0С не ниже 230 Изменение температуры размягчения после прогрева, 0С не более 5 Индекс пенетрации от - 1,0 до + 1,0 Содержание битума, % по массе 6,0 – 9,0 Минеральный порошок Зерновой состав, % по массе: мельче 1,25 мм не менее 95 мельче 0,315 мм не менее 80 мельче 0,071 мм не менее 60 Пористость, % не более 40 Набухание образцов из смеси порошка с битумом, % не более 3 Влажность, % по массе, не более 2,5 Отсев из дробления горных пород В отсевах дробления содержание зерен мельче 0,071 мм допускается не более 16% по массе. Допускается содержание зерен размером 5-15мм не более 20% по массе. Содержание глинистых примесей в отсевах дробления не должно превышать 0,5%. |
| 2. | ## Краска масляная | Массовая доля нелетучих веществ, %: от 52 до 120 в зависимости от цвета Степень перетира, мкм, не более 60 Стойкость пленки при Т=20±2°С к статическому воздействию воды, ч: не менее 0,5 Время высыхания до степени 3 при Т= 20±2°С, ч: не более 24. |
| 3. | ## Грунтовка | Время высыхания 1 час при 20°с и относительной влажности воздуха 65%. Расход 120-150 г/м2 в один слой (в зависимости от впитывающей способности поверхности). |